Программа курсов повышения квалификации для работников стекольной промышленности.

Тема курсов: «Сырьевые материалы, шихта, стекловарение, качество продукции».

- Подготовка кадров для стекольной промышленности.

- Современное состояние стекольной промышленности. Инновации.

- Состояние сырьевой базы для стекольной промышленности.

Подготовка сырьевых материалов. Методы обогащения и хранения.

- Составной цех. ДСО. Оборудование. Технология подготовки шихты. Циклограммы.

- Контроль качества шихты. Сохранение однородности шихты. Уплотнение. Активирование шихты.

- Особенности подготовки и использования вторичных продуктов различных отраслей промышленности в технологии стекла.

- Особенности подготовки и использования стеклобоя.

- Эволюция составов стекол. Влияние отдельных компонентов на свойства стекла.

- Технологические характеристики стекла (η, σ, кристаллизационная способность).

- Теоретические основы и практика стекловарения.

- Интенсификация процессов стекловарения.

- Железо в сырье и стекле. Равновесие Fe3+         Fe2+. Факторы, влияющие на смещение равновесия. Влияние смещения равновесия на процесс стекловарения и качество стекла.

- Однородность стекла. Влияние на свойства готовой продукции.

- Окислительно-восстановительные процессы в технологии стекла. Роль сульфата натрия.

- Горение топлива.

- Современные стекловаренные печи и огнеупоры.

- Влияние состава шихты и стекла на устойчивость огнеупоров.

- Энергосбережение тепловых агрегатов.

- Использование электроэнергии в технологии стекла.

- Энергосберегающие окна.

- Пороки стекла. Методы определения природы и источников возникновения.

- Спектральные и другие свойства стекла.

- Прочность стекла. Методы упрочнения.

- Декорирование стекла.

- Вопросы стандартизации в стекольной промышленности.

- Обязательная и добровольная сертификация изделий из стекла.

- Статистические методы управления качеством стекольного производства.

- Методы оценки конкурентоспособности изделий из стекла.

- – 32. Особенности технологии отдельных видов стекла, стеклоизделий (по подотраслям в зависимости от контингента слушателей – листовое, тарное, медицинское, химико-лабораторное, стекловолокно и пр.).

Предусмотрены практические занятия по определению химической потребности в кислороде сырья и шихты, спектральных и других свойств стекла.

Зав. секцией стекла

кафедры «Технологии стекла и керамики»,

д.т.н., профессор                                                         Бессмертный В.С.

Научный руководитель курсов

д.т.н., профессор, заслуженный работник

Высшей школы РФ, академик РАЕН                        Минько Н.И.